# etiketa, příbalový leták

PHOS-CAL  TOMA,

granulovaná kostní drť ke hnojení

Výrobce: TOMA, a.s., tř. T. Bati 1566, 765 82  Otrokovice

Číslo rozhodnutí o registraci: 3085

| Chemické a fyzikální vlastnosti: |  |
| --- | --- |
| Vlastnost: | Hodnota: |
| Vlhkost v % | max. 15,0 |
| Celkový fosfor jako P2O5 v sušině v % | min. 25,0 |
| Celkový vápník jako CaO v sušině v % | min. 35,0 |
| Hodnota pH | 8,0 až 9,5 |
| Obsah tuku v sušině v % | max. 10,0 |
| Částice pod 1 mm v % | max. 10,0 |

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené hodnoty v mg/kg sušiny:  kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arzen 20, chrom 100, měď 150, molybden 20, nikl 50, zinek 600

Maximální aplikační dávka je 20 tun sušiny.ha-1 v průběhu 3 let.

PHOS-CAL TOMA,  granulovaná kostní drť ke hnojení, je získaná alkalickou hydrolýzou z kostí živočichů, odklížená, odtučněná a následně sušená a granulovaná.   Dále obsahuje dusík, síru, hořčík, a ostatní běžné prvky které jsou součástí použité suroviny. Je to hnojivo s dlouhodobým účinkem s dobou postupného rozkladu asi 3 roky.

Rozsah a způsob použití:

PHOS-CAL TOMA je určen k hnojení zahradních a polních plodin, lesních kultur, chmelnice, ovocných sadů, vinic, zeleniny a rekultivovaných ploch.

Hnojivem  PHOS-CAL TOMA se  hnojí především na podzim a na jaře při přípravě půdy.

Maloparcelková aplikace: Doporučená dávka hnojiva je 30 až 100g na 1m2 plochy (zahradnická a lesnická aplikace, školky, zakládání zahradních a travních ploch).

Polní plodiny: Doporučená dávka hnojiva je 100 až 500 kg na 1 ha  plochy.

Ovocné sady, vinice a rekultivace: Doporučená dávka hnojiva je 200 až 700 kg na 1ha plochy.

Maximální doporučená dávka je určena pro zásobní výživu chmelnic, vinic, ovocných sadů, rekultivovaných ploch

– maximálně 1200 kg/ha. Konečná použitá dávka je určena potřebou jednotlivých plodin a půdní zásobou živin.

Způsob aplikace: Pro plošnou aplikaci jsou vhodná rozmetadla s odstředivým rozmetacím ústrojím. Traktorová rozmetadla nesená lze doporučit jen při dávkách do 400 kg/ha. Vzhledem k měrné hmotnosti organického hnojiva 700kg/m3  a podílu zrn menších než 1 mm se doporučuje volit pracovní záběr rozmetání v rozmezí 12 - 15 m. Nedoporučuje se aplikace při síle větru nad 5 m/s a při vyšší pracovní rychlosti než 15 km/h, kdy může docházet k bočnímu únosu menších částic a k snížení rovnoměrnosti plošné dávky. Pro maloplošnou aplikaci aplikujeme zahradními rozmetadly či ručně. Pokud je hnojivo po aplikaci zapraveno do půdy, je v prvním roce jeho účinek vyšší.

Hnojivo PHOS-CAL TOMA  je vyrobeno z  vedlejších produktů živočišného původu (materiály 3 kategorie) technologií podle nařízení ES č. 1069/2009.

Hnojivo PHOS-CAL TOMA  je určeno výhradně pro podnik, který disponuje odpovídajícím množstvím orné půdy k jeho správné aplikaci. Použití hnojiva je povoleno jen na orné půdě při orbě nebo předseťové přípravě a vždy musí dojít k dokonalému zapravení do půdy. Toto hnojivo nelze použít na půdě, ke které mají přístup hospodářská zvířata.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Při práci s hnojivem nejezte, nepijte a nekuřte. Prach hnojiva může dráždit pokožku, oči a dýchací orgány. Chraňte pokožku a oči. Po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete vhodným reparačním krémem.

## První pomoc:

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.

Zasažení pokožky:  rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně ale bez velkého mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv.

Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Podmínky skladování:

Skladujte v původních obalech, v suchu a odděleně od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti: 5 roků od data výroby při skladování v původních obalech

Hnojivo se dodává:  balené

Číslo šarže:                                                                                  Datum výroby:

Toto hnojivo je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.